Арматура, какая именно?

Арматура и ее стальные виды.

Мосты рушатся, дело не идет. Главным аспектом в таких делах является грамотный выбор арматуры. Как не ошибиться, не перепутать и по виду определить какую из арматур вам предлагают, я расскажу вам здесь.

По Гост 5781-82 горячекатаная арматура подразделяется на следующие классы (в зависимости от механических свойств): А-I (A240), A-II (A300), A-III (A400), A-IV (A600), A-V (A800), A-VI (A1000).
   Арматура бывает гладкая и периодического профиля, данное деление происходит по характеру профиля. Сталь для арматуры изготавливается из углеродистой и низколегированной стали. Сталь класса А-I (A240) изготавливают гладкой, классов от A-II (A300) до A-VI (A1000) - периодического профиля, но по требованию потребителя сталь классов A-II (A300), A-III (A400), A-IV (A600), A-V (A800) может быть изготовлена гладкой.

Сталь горячекатаная для армирования ЖБК. Как она выглядит?
Арматурная сталь периодического профиля: стержни с равномерно расположенными на их поверхности под углом к продольной оси стержня поперечными выступами (рифлением) для улучшения сцепления с бетоном. Для профилей диаметром 6 мм допускаются выступы, идущие по однозаходной винтовой линии, диаметром 8 мм - по двухзаходной винтовой линии. 

Арматурная сталь гладкая: круглые стержни с гладкой поверхностью, не имеющей рифления для улучшения сцепления с бетоном. 
Класс прочности: установленное стандартом нормируемое значение физического или условного предела текучести стали.
Угол наклона поперечных выступов: угол между поперечными выступами (рифлением) и продольной осью стержня. 
Шаг поперечных выступов: расстояние между центрами двух последовательных поперечных выступов, измеренное параллельно продольной оси стержня. 
Высота поперечных выступов: расстояние от наивысшей точки поперечного выступа до поверхности сердцевины стержня периодического профиля, измеренное под прямым углом к продольной оси стержня. 
Площадь поперечного сечения, эквивалентная площади поперечного сечения круглого гладкого стержня того же номинального диаметра. 

Арматурная сталь периодического профиля представляет собой круглые профили с двумя продольными ребрами и поперечными выступами, идущими по трехзаходной винтовой линии. 
Арматурная сталь класса A-II (А300), изготовленная в обычном исполнении, и специального назначения Ас-II (Ас300), должна иметь выступы, идущие по винтовым линиям с одинаковым заходом на обеих сторонах профиля. 
Сталь класса A-III (A400) и классов A-IV (А600), A-V (A800), А-VI (А1000) должна иметь выступы по винтовым линиям, имеющим с одной стороны профиля правый, а с другой - левый заходы. 
Относительные смещения винтовых выступов по сторонам профиля, разделяемых продольными ребрами, не нормируют. 
Арматурную сталь классов A-I (A240) и A-II (А300) диаметром до 12 мм и класса A-III (A400) диаметром до 10 мм включ. изготовляют в мотках или стержнях, больших диаметров - в стержнях. Арматурную сталь классов А-IV (А600), A-V(A800) и A-VI (A1000) всех размеров изготовляют в стержнях, диаметром 6 и 8 мм - по согласованию изготовителя с потребителем в мотках.