Водопоглощение как функция плотности образца рассчитывалась для древесно-пластиковых композиционных материалов “C” и “D” находившихся на крайнем верхнем и крайнем нижнем делениях шкалы водопоглощения. Образцы 1” x 2” плотностью 1 мм, 2 мм и 4 мм были вырезаны из сердцевины материала и высушены в печи при температуре 100 градусов по Цельсию до постоянного веса, а затем погружены в дистиллированную воду комнатной температуры.

Образцы периодически взвешивались с целью проверки увеличения веса по истечении времени. Тест проводился для того, чтобы определить, что равновесие достигнуто, а постоянный вес  регистрировался у всех 3-х образцов. Влагосодержание рассчитывалось, исходя из суммарной массы образцов (древесной и пластиковой). Кроме того,  14 случайно отобранных продуктов, имеющихся в наличии на североамериканском рынке, и 7 экспериментальных продуктов, произведенных в лаборатории, были проверены на водопоглощение в равновесии с использованием образцов толщиной 1 мм.