Пример перевода и компоновки спецификаций вспомогательных материалов для керамической промышленности.

Диспергаторы / дефлокулянты серии DOLAPIX

| Характеристика | DOLAPIX CA | DOLAPIX PC 21 | DOLAPIX CE 64 |
| --- | --- | --- | --- |
| Химическая основа: | синтетический полиэлектролит |  | раствор карбоксилиновой кислоты |
| Внешний вид: | желтоватая жидкость |  | -- |
| Активное вещество | примерно 25% |  | примерно 65% |
| Растворимость: | водорастворимый |  | водорастворимый |
| Плотность (20 °C): | примерно 1.10 г/см3 |  | примерно 1.20 г/см3 |
| pH (первоначальный): | примерно 8.5 |  | примерно 7 |
| Остаток после сгорания: | максимально 0.1 % |  | максимально 0.1 % |
| Сведения о безопасности: | Маркировка в соответствии с директивами EC: не относится. |  | Маркировка в соответствии с директивами EC: не относится. |
| Упаковка: | цилиндры по 30 и 145 кг, контейнеры по 1000 кг. | цилиндры по 25 и 150 кг, контейнеры по 1000 кг. | цилиндры по 30 и 150 кг, контейнеры по 1100 кг. |

Срок годности:

12 месяцев при соблюдении условий хранения.

Дополнительная информация:

DOLAPIX PC 21 это органический дефлокулянт, не содержащий щелочи. Не образует пены.

DOLAPIX PC 21 позволяет получать шликера с высоким содержанием твердых частиц и, поэтому, очень подходит для дефлокуляции перед распылением в башенном сушиле.

Поскольку продукт представляет собой жидкость и таким образом полностью растворяется, эффект дефлокуирования начинается сразу после добавления в шликер. Следовательно, возможно в любое время регулировать вязкость однородной добавкой в шликер.

DOLAPIX PC 21 может быть использован в комбинации со стандартными временными связками, такими как поливиниловые спирты, полимерными растворами, полисахаридами, целлюлозными производными и прочими (типа OPTAPIX).

Эффект дефлокуляции DOLAPIX PC 21 является результатом электрохимического взаимодействия между активными фракциями добавки и поверхности керамических частиц. Абсорбция частиц снижает вязкость шликера за счет защиты частиц друг от друга.

Количество диспергатора варьируется от 0,1 до 0,5% от количества твердого вещества шликера.

Примечание:

Из-за эффекта освещения может наблюдаться коричневая окраска. Это не окажет негативного влияния на свойства дефлокулянта.

Связующие вещества серии OPTAPIX

| Характеристика | OPTAPIX 180 VAF |
| --- | --- |
| Назначение: | Связующее и придающее текучесть вещество для глазури |
| Химическая основа: | водный раствор полимеров |
| Внешний вид: | вязкая коричневая жидкость |
| Растворимость: | водорастворимый |
| Плотность (20 °C): | примерно 1.10 г/см3 |
| Вязкость (20 °C): | 7000 мПас |
| Сведения о безопасности: | Маркировка в соответствии с директивами EC: Xi – раздражающее вещество. |
| Упаковка: | цилиндры по 30 и 140 кг |
| Срок годности: | 6 месяцев при соблюдении условий хранения и защиты от холода. |

Дополнительная информация:

OPTAPIX 180 VAF используется в производстве глазурей одиночного и двойного обжига. При использовании этой добавки улучшаются какие-то свойства глазурей и получится более ровная поверхность. Использование OPTAPIX 180 VAF улучшает соединение между материалом и глазурью и препятствует образованию потеков.

OPTAPIX 180 VAF стабилизирует глазурный шликер. Вязкость и время высушивания глазури не изменяются или изменяются незначительно.

OPTAPIX 180 VAF может быть смешан с глазурью непосредственно на линии глазуровки. Количество добавки варьируется от 0,3 до 1,0% из расчета твердого вещества глазури. После растворения OPTAPIX 180 VAF до однородного вещества глазурь готова к использованию; время на набухание не требуется. Глазури, содержащие OPTAPIX 180 VAF, необходимо консервировать при хранении более положенного срока. Для этого мы рекомендуем консервант типа нашего NOVAL.

| Характеристика | OPTAPIX G 1201 |
| --- | --- |
| Назначение: | Связующее вещество / стабилизатор суспензии для глазурей |
| Химическая основа: | раствор гидроколлоидов |
| Внешний вид: | масса с белым оттенком |
| Растворимость: | водорастворимый |
| Плотность (20 °C): | примерно 1.10 г/см3 |
| Вязкость (20 °C): | 100 000 мПас |
| Сведения о безопасности: | Маркировка в соответствии с директивами EC: не относится. |
| Упаковка: | цилиндры по 25 и 125 кг |
| Срок годности: | 12 месяцев при соблюдении условий хранения и защиты от холода. |

Дополнительная информация:

OPTAPIX G 1201 повышает вязкость глазурей и улучшает равномерность распределения по поверхности. Он очень подходит для всех способов нанесения (глазурование, распыление или нанесение двойным диском). OPTAPIX G 1201 придает глазурям структурную вязкость и хорошее сцепление с поверхностью. Зафиксированная один раз, вязкость остается постоянной. Осаждение глазури аннулируется, поэтому материал очень подойдет в качестве стабилизатора дефлокулированных систем.

В зависимости от конкретных требований, количество добавки должно варьироваться меду 0,3 и 1,0%. Материал должен добавляться в готовую глазурь полностью перемешанным.

Глазури, содержащие OPTAPIX 180 VAF, необходимо консервировать при хранении более положенного срока. Для этого мы рекомендуем консервант типа нашего NOVAL.

| Характеристика | OPTAPIX PA 138 |
| --- | --- |
| Назначение: | временная связка |
| Химическая основа: | раствор поливинилового спирта |
| Внешний вид: | гранулы с белым оттенком |
| Плотность массы: | примерно 600 г/л |
| рН (4%): | примерно 6 |
| Вязкость (15 %, 20 °C): | примерно 70 мПа |
| Остаток после сгорания: | максимально 0.5 % |
| Сведения о безопасности: | Маркировка в соответствии с директивами EC: не относится. |
| Упаковка: | Мешки по 25 кг |
| Срок годности: | 12 месяцев при соблюдении условий хранения в сухом месте. |

Дополнительная информация:

OPTAPIX PA 138 увеличивает прочность сырой заготовки. Благодаря его хорошей совместимости со шликером, OPTAPIX PA 138 используется для приготовления шликеров для грануляции распылением. Способ действия OPTAPIX PA 138 как временной связки основан на создании сцепления между частицами сырого материала. Приемлемое соотношение водной связки позволяет получить тонкую оболочку, которая связывает частицы сырого материала и тем самым склеивает их.

OPTAPIX PA 138 содержит вспомогательное вещество для формования, которое действует как компенсатор давления между отдельными гранулами, снижает трение и ведет к однородной плотности в течение прессования. Благодаря его составу, вспомогательное вещество для прессования делает гранулы мягче и проще для прессования, таким образом исключая структуры в прессованной заготовке, которые могут отрицательно сказаться на целостности конечного продукта.

Пригодность объединенного вспомогательного вещества для прессования упрощает производственный процесс для исполнителя в отношении дозирования.

Количество добавки варьируется между 0,5 и 2,0% в пересчете на твердое вещество. Примесь должна быть введена в керамическое тело или шликер как 10-15% раствор. В порядке производства чистого и стабильного раствора гранулы должны быть растворены в холодной воде при размешивании ,а затем растворены при нагреве примерно 80 С. Готовый растворенный раствор также в наличии.

Примечание:

Раствор с OPTAPIX PA 138 относительно устойчив к расслоению. В случае хранения более длинного периода, он должен быть законсервирован с добавкой типа NOVAL. В случае вспенивания при применении этого компонента, мы рекомендуем добавление антивспенивателя  CONTRASPUM CONC. или CONTRASPUM K 1012.

Добавка  KG 1457

| Характеристика | KG 1457 |
| --- | --- |
| Назначение: | Связка для глазурей и ангобов |
| Химическая основа: | Водный раствор полимеров |
| Внешний вид: | Желтоватая жидкость |
| Растворимость: | Водорастворимый |
| Плотность (20 °C): | Примерно 1,8 г/см3 |
| pH (первоначальный): | Примерно 8 |
| Остаток после сгорания: | Примерно 0,1% |
| Сведения о безопасности: | Маркировка в соответствии с директивами EC: не относится. |
| Упаковка: | Цилиндры по 25 и 220 кг, контейнеры по 1000 кг |
| Срок годности: | 12 месяцев при соблюдении условий хранения (от +2С до +30С). |

Дополнительная информация:

Добавка KG 1457 является эффективной связкой для глазурей и ангобов, придает точечную стойкость и улучшает связывание между глазурью и материалом. В дальнейшем предотвращает скалывание по краям. Не затрагивает время высыхания глазурей. Добавка KG 1457 не увеличивает их вязкость, в некоторых случаях вязкость может немного понижаться.

Добавка KG 1457 или мелется с остальными компонентами глазури, или добавляется на глазуровочной линии. Оптимальная добавка зависит от требований процесса и диапазон составляет от 0,3 до 1,0%, для сухих глазурей обычно 0,5%.

ZUSOPLAST WE 8

| Характеристика | KG 1457 |
| --- | --- |
| Назначение: | Связка и лубрикант |
| Химическая основа: | Дисперсия неионного парафина |
| Внешний вид: | Белая жидкость |
| Растворимость: | Водорастворимый |
| Плотность (20 °C): | Примерно 0,95 г/см3 |
| pH (10%): | Примерно 6 |
| Вязкость (20 °C): | Примерно 400 мПа |
| Остаток после сгорания: | Примерно 0,1% |
| Сведения о безопасности: | Маркировка в соответствии с директивами EC: не относится. |
| Упаковка: | Цилиндры по 25 и 120 кг, контейнеры по 950 кг |
| Срок годности: | 6 месяцев при соблюдении условий хранения; беречь от холода! |

Дополнительная информация:

ZUSOPLAST WE 8 действует как компенсатор для прессования и воздействует на однородное уплотнение в течение процесса прессования. Возможно увеличение прочности сырых заготовок, если размерное распределение частиц не оптимально.

Использование этой добавки улучшает поверхностные свойства тела. Трение внутри материала, а также трение между материалом и стенкой матрицы снижается. Это снижает износ и продлевает срок службы матрицы.

Размер добавления колеблется от 1,0 до 2,0% от твердых частиц материала.

Оригиналы документов.